23.02.2016

PRZÓD:

EKOSILICA krzemianowa farba do wnętrz

Polecana do:

- malowania nowych podłoży mineralnych

- renowacji silikatowych (krzemianowych) i cementowych powłok malarskich

- zabezpieczania wapiennych, wapienno – cementowych tynków zabytkowych wewnątrz pomieszczeń

Piktogramy:

- nanoszenie wałkiem, pędzlem, przez natrysk

- do wewnątrz

- wysoka przepuszczalność pary wodnej

- wysoka przepuszczalność CO2

- bezzapachowa

- nie zawiera konserwantów

- zerowa emisja szkodliwych substancji

TYŁ

EKOSILICA - silikatowa (krzemianowa) farba wewnętrzna

ZASTOSOWANIE:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wodorozcieńczalna farba krzemianowa przeznaczona do wykonywania powłok malarskich o dużej przepuszczalności pary wodnej i dwutlenku węgla wewnątrz budynków. Do stosowania na typowych mineralnych podłożach budowlanych, niezabezpieczonych wcześniej powłokami syntetycznymi. Szczególnie polecana w miejscach, gdzie wymagane jest zachowanie mineralnego charakteru podłoża, również 
w budynkach znajdujących się pod opieką konserwatorów zabytków. Zalecana do wykonywania powłok dekoracyjno–ochronnych w pomieszczeniach mieszkalnych, gastronomicznych i innych o podwyższonej wilgotności powietrza. Dostępna w gamie kolorystycznej odpowiadającej paletom barw IMPRESSIO i MASSIMO lub barwiona na podstawie dostarczonego wzoru. Przed naniesieniem farby należy zagruntować podłoże preparatem KRISTALLO GRUNT F.

SPOSÓB UŻYCIA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Typowe podłoża budowlane muszą mieć charakter mineralny i być czyste, nośne, zwarte, równe 
i odtłuszczone. Luźne ziarna i zanieczyszczenia oraz słabo związane powłoki starych farb emulsyjnych należy dokładnie usunąć. Wszelkie nierówności i ubytki należy uzupełnić odpowiednimi zaprawami wyrównującymi (np. BUDOMONT ZT-620 lub ZS 640). Powierzchnie zarażone grzybami i algami koniecznie zdezynfekować  środkiem do usuwania alg i grzybów ALGHESIL. W przypadku nowych tynków cementowych należy zachować min. dwutygodniowy okres sezonowania.

GRUNTOWANIE

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przed naniesieniem farby należy zagruntować podłoże preparatem KRISTALLO GRUNT F. Podłoża 
o podwyższonej chłonności gruntować dwukrotnie metodą „mokre na mokre”

NANOSZENIE

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nanosić dwukrotnie wałkiem, szczotką lub przez natrysk, (metodą AIRLESS, parametry nanoszenia 
w KT), z zachowaniem min. 12-godzinnego odstępu czasowego. Po otwarciu opakowania należy zwrócić uwagę, czy na pokrywie nie znajdują się zaschnięte pozostałości farby powstałe w  wyniku nieodpowiedniego składowania. Ich obecność w wyrobie może niekorzystnie wpływać na wygląd utworzonej powłoki. W przypadku konieczności stosowania materiałów pochodzących z różnych partii produkcyjnych na jednym elemencie architektonicznym należy je ze sobą wymieszać. W  celu uniknięcia różnic kolorystycznych konieczne jest wykonywanie odrębnych elementów architektonicznych w jednym cyklu roboczym. Zaleca się prowadzenie prac w temp. od +7 do +25°C.

ROZCIEŃCZANIE

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Produkt gotowy do użycia. W razie konieczności rozcieńczać wodą w ilości nie przekraczającej 5%. Zbyt duże rozcieńczenie może być przyczyną zmniejszenia siły krycia, co skutkuje pojawianiem się przebarwień.

WYSYCHANIE

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

W temperaturze 20°C i względnej wilgotności powietrza 55% czas wysychania powłoki wynosi 
ok. 12 godzin. Niska temperatura oraz podwyższona wilgotność powietrza wydłużają czas wysychania.

PRZECHOWYWANIE

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym, lecz chronionym przed mrozem, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Po przemrożeniu produkt nie nadaje się do użycia. Data ważności znajduje się na pokrywie opakowania.

BHP/PPOŻ.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chronić przed dziećmi. Wyrób niepalny. Zgodnie z  obowiązującym prawem nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Podczas pracy zachowywać podstawowe zasady BHP. W przypadku kontaktu produktu 
z oczami należy przemyć je dużą ilością wody, a następnie zasięgnąć porady lekarskiej. Używać zgodnie 
z przeznaczeniem.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Podstawą zamieszczonych tu informacji jest wiedza producenta, wynikająca z długoletnich obserwacji praktycznych zastosowań. Nie mogą one jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP, stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygania sporów na drodze sądowej. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt 
z producentem.

PARAMETRY TECHNICZNE

| PARAMETR | WARTOŚĆ | NORMA |
| --- | --- | --- |
| Gęstość, [g/cm3] | 1,45 – 1,55 | PN-EN ISO 2811-1:2012 |
| Odporność na szorowanie na mokro, [klasa] | I | PN-EN ISO 13300:2002P |
| Współczynnik przenikania pary wodnej V, [g/(m2∙d) | 362 | PN-EN ISO 7783:2012 |
| Opór dyfuzyjny Sd, [m] (ekwiwalentna grubość warstwy powietrza) | 0,06 | PN-EN ISO 7783:2012 |
| Współczynnik przenikania wody W, [kg/(m2∙h0,5)] | W3 średnia (0,14) | PN-EN 1062-3:2008 |
| Krycie jakościowe | I | PN-C-81914: 2002 |
| Wygląd powłoki | mat |  |
| Bazowy środek wiążący | potasowe szkło wodne |  |
| Pigmenty | biel tytanowa, pigmenty odporne na wysokie pH |  |
| Zużycie, [l/m2] (przy jednokrotnym malowaniu, uzależnione od chłonności odpływu) | 0,11 |  |
| Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produkt: Kat. A/a/FW, wartość dopuszczalna: 30 g/l. Produkt zawiera max 0,03 g/l. |

JĘZYK ANGIELSKI:

APPLICATION:

EKOSILICA - water-dilutible silicate (siliceous) paint for painting coats of high penetrability of water vapour and CO2 inside buildings. To be used on typical mineral construction surfaces which have not been protected with any synthetic coats before.  It is especially recommended in places where it is required to keep the mineral character of the surface and also in the buildings which are looked after by antique restorers. It is recommended for decorative-protective coats in residential, gastronomic and other rooms with higher rate of air humidity. Available in the range of colour which conform with the IMPRESSIO and MASSIMO ranges, or dyed based on the  colour sample provided. Before application of the paint, the surface shall be primed with KRISTALLO GRUNT F preparation.

USE INSTRUCTION:

Typical construction substrate should be dean, firm, sound, even and free of grease. Loose grain and pollution, and poorly linked to the old emulsion paint coatings must be carefully removed. Any Irregularities and defects should be supplemented with adequate mortar (e.g. BUDOMONT ZT-620 or ZS-640). Surfaces infected with fungus and algae need to be disinfect with the means to remove algae and fungi by using ALGHESIL. In the case of new cement plasters there should be min. two weeks of seasoning time.

PRIMING: Before applying the paint the substrate should be primed using KRISTALLO GRUNT F. Extra-absorbent substrates need to be primed twice using the “wet on wet" method.

APPLICATION: Apply twice on a roller, brush or by spraying device, (including AIRLESS spraying, parameters of an application are in Technical Data Sheet), keeping min. 12-hour interval. After opening the package should be noted that on the cover there is no dried paint residue resulting from improper storage. Their presence in the product may adversely affect the appearance of the coating formed. If necessary, the use of materials originating from different production batches on one of the architectural segment, they must be mixed with each other. In order to avoid color differences, it Is necessary to perform separate architectural elements in a single operation. It is recommended to conduct the work in temperatures between +7 and +25°C.

DILUTION: The product is ready for use. If necessary, dilute with water in the amount of maximum 5%. Too much dilution can affect the durability of cover, which results in the appearance of discoloration.

DRYING: At 20"C and a relative air humidity of 55% the drying time of the coating is approx. 12 hours. Low temperatures and increased humidity extend the drying time.

STORAGE: Keep the cool, but frost-free area in original unopened packaging. After freezing product is not suitable for use. The expiration date is located on the lid of the package.

HEALTH AND SAFETY / FIRE PROTECTION: Keep away from children. The product is not flammable. Under current law it is not classified as hazardous. During operation, keep the basic safety rules. In the case of contact with eyes, rinse with plenty of water and seek medical advice. Use  for intended purposes.

The manufacturer guarantees the quality of the product, but has no influence on way it is used. The basis of the information contained herein is the knowledge of the producer, resulting from long-term observation of practical applications. It cannot, however, replace the contractor's professional training and does not release it from adhering to the construction standards and safety regulations, hence it does not constitute a basis for the settlement of disputes through the courts. If you have questions or concerns, please contact the manufacturer.

TECHNICAL PARAMETERS

| PARAMETER | VALUE | STANDARD |
| --- | --- | --- |
| Density, [g/cm3] | 1,45 – 1,55 | PN-EN ISO 2811-1:2012 |
| Resistance to wet scrubbing, [class] | I | PN-EN ISO 13300:2002 |
| Water vapor transmission rate V, [g/(m2∙d) | 362 | PN-EN ISO 7783:2012 |
| Diffusive resistance Sd, [m] (equivalent air layer thickness) | 0,06 | PN-EN ISO 7783:2012 |
| Transfer coefficient of water W, [kg/(m2·h0,5)] | W3 medium (0,14) | PN-EN 1062-3:2008 |
| Opacity quality | I | PN-C-81914: 2002 |
| Appearance of the coating | mat | ------ |
| Base binding agent | water glass potassium |  |
| Pigments | titanium dioxide, high pH-resistance pigments |  |
| Consumption, [l/m2] (for single painting, depending on the absorbency of the substrate) | 0,11 |  |
| VOC content limit according to Directive 2004/42 /EC for this product: Cat. A/c/WB limit value: 40 g/l. This product contains max 0,03 g/l |

JĘZYK CZESKI:

APLIKACE:

EKOSILICA - vodou ředitelná silikátová (křemičitá)barva určená pro provádění uvnitř budov nátěrů s vysokou propustností vodní páry a oxidu uhličitého. Pro použití na typické stavební minerální podklady, předtím nezajištěné syntetickou barvou. Doporučuje se zejména v místech, kde je požadováno udržovat minerální charakter podkladu, a to i v budovách, které jsou v péči památkových úřadu. Doporučuje se pro výrobu dekorativních a ochranných nátěrů v obývacích pokojích, veřejného stravování a dalších, ze zvýšeným obsahem vlhkého vzduchu. K dispozici v různých barvách, odpovídajících barevných palet IMPRESSIO  a MASSIMO nebo barvené na základě přiloženého vzoru. Před nanesením barvy penetrovat podklad přípravkem KRISTALLO  GRUNT F.

POUŽITÍ

Povrch typických stavebních konstrukcí by měl by měl být čistý, pevný, rovný, nosný, odmaštěný. Volné zrnka, znečištění a také slabě vázané stare emulzní barvy pečlivě odstranit. Všechny nerovnosti a díry vyplnit odpovídající maltou (np. BUDOMONT ZT-620, BUDOMONT ZS-640). Povrchy napadené plísní a řasami namazat dezinfekčním fungicidním přípravkem ALGHESIL. V případě nových cementových omítek je třeba dodržet minimálně dvoutýdenní lhůtu klidu.

PENETRACE

Před aplikací barvy, musi být podloží pokryty nátěrem KRISTALLO GRUNT F. Zvlášt‘ savé podklady penetrovat nátěrem dvakrát "mokrý na mokré".

APLIKACE

Nanáší se 2x válečkem, štětcem nebo stříkáním (včetně metodou AIRLESS, parametry aplikace v TL) s udržením min. 12-hodinového intervalu. Po otevření obalu je nutné zkontrolovat, že na obalu nejsou suché zbytky barvy v důsledku nevhodného skladování. Jejich přítomnost v přípravku může nepříznivě ovlivnit vzhled vytvořeného povlaku. V případě použití materiálů pocházejících z různých výrobních šarží na jednom architektonickém povrchu, by tyto měly být smíšené. Aby se zabránilo rozdílům v barvě, je nutné provést nátěr samostatných architektonických prvků v jednom pracovním cyklu. Doporučuje se pracovat při teplotách od +7 do +25°C.

ŘEDĚNÍ

Výrobek je připraven k použití. Pokud je to nutné, zředít vodou v množství 5%. Příliš velké ředění může být příčinou snížení krycí schopnosti což má za následek přítomnost změny zbarvení.

SCHNUTÍ

Při 20°C a relativní vlhkosti 55% doba sušení tohoto povlaku je cca. 12 hodin. Nízké teploty a zvýšená vlhkost prodlužují dobu schnutí.

SKLADOVÁNÍ

V suchých, chladných skladech, chráněných před mrazem, v originálních obalech. Zmrazené výrobky su nepoužitelné. Datum použití uvedena na obalu.

BP / PO

Uchovávejte mimo dosah dětí .Produkt je nehořlavý. Podle platných právních předpisů není klasifikován jako nebezpečný. Při práci dodržujte základní zásady bezpečnosti a ochrany zdraví. V případě zasažení očí, důkladně vypláchnout vodou a vyhledat lékařskou pomoc. Použití v souladu s účelem.

Výrobce zaručuje kvalitu výrobku, ale nemá vliv na způsob, jeho použití. Všechny informace obsažené v tomto dokumentu jsou založeny na nejlepších znalostech výrobce, ale nemohou nahradit odborné vzdělání a nemohou provozovatele oprostit z dodržování bezpečnosti práce, proto nemohou být použity pro řešení sporů u soudu. Pokud máte dotazy nebo připomínky, obraťte se na výrobce.

JĘZYK SŁOWACKI

APLIKÁCIA :

EKOSILICA - vodou riediteľná silikátová (kremičitá) farba určená pre prevadzanie vo vnútri budov náterov s vysokou priepustnosťou  vodnej pary a oxidu uhličitého. Pre použitie na typické stavebné minerálne podklady, predtým nezabezpečené syntetickou farbou. Odporúča sa najmä v miestach, kde je požadované udržavať minerálný charakter podkladu, a to aj v budovách, ktoré sú v starostlivosti pamiatkových. Odporúča sa pre výrobu dekoratívnych a ochranných náterov v obývacích izbách, verejného stravovania a ďalších,  zo zvýšeným obsahom vlhkého vzduchu. K dispozícii v rôznych farbách, zodpovedajúcích farebných paliet IMPRESSIO  a MASSIMO alebo farbené na základe priloženého vzoru. Pred nanesením  farby penetrujemé podklad prípravkom KRISTALLO GRUNT F.

POUŽÍTIE

Povrch typických stavebných konštrukcií by mal by mal byť čistý, pevný, rovný , nosný , odmastený. Voľné zrnka, znečistenia a a tiež slabo viazané stare emulzné farby starostlivo odstrániť. Všetky nerovnosti a diery vyplniť zodpovedajúcou maltou ( n.p.BUDOMONT ZT-620, BUDOMONT ZS-640). Povrchy napadnuté plesňou a riasami natriet‘ dezinfekčným fungicídným prípravkom ALGHESIL. V prípade nových cementových omietok je treba dodržat‘ minimálne trojtýždňovu lehotu kl’udu.

PENETRÁCIA

Pred aplikáciou farby , musi byť podložie pokryté náterom KRISTALLO GRUNT F. Extra-savé podklady penetrovat‘ náterom dvakrát "mokrý na mokré".

APLIKÁCIA

Nanáša sa 2x valčekom, štetcom alebo striekaním ( vrátane metódou AIRLESS, parametre aplikácie  v TL) s udržaním min. 12-hodinového intervalu. Po otvorení obalu je nutné skontrolovať, že na obale nie sú suché zvyšky farby v dôsledku nevhodného skladovania. Ich prítomnosť v prípravku môže nepriaznivo ovplyvniť vzhľad vytvoreného povlaku. V prípade použitia materiálov pochádzajúcich z rôznych výrobných šarží na jednom architektonickom povrchu, by tieto mali byť zmiešané. Aby sa zabránilo rozdielom vo farbe, je nutné vykonať náter samostatných architektonických prvkov v jednom pracovnom cykle. Odporúča sa pracovať pri teplotách od +7 do +25°C.

RIEDENIE

Výrobok je pripravený na použitie. Ak je to potrebné, zriedit vodou v množstve nepresahujúcom 5%. Príliš veľké riedenie môže byť pričinou zníženia krycej schopnosti čo má za následok prítomnosť zmeny sfarbenia.

SCHNUTIE

Pri 20°C a relatívnej vlhkosti 55% čas sušenia tohto povlaku je cca. 12 hodín. Nízke teploty a zvýšená vlhkosť predĺžuju dobu schnutia.

SKLADOVANIE

V suchých, chladných skladoch, chránených pred mrazom, v originálnych obaloch. Zmrazené výrobky su nepoužiteľné. Dátum použitia uvedená na obale.

BP/PO

Uchovávajte mimo dosahu dětí .Produkt je nehorľavý. Podľa platných právnych predpisov nie je plasifikovaný ako nebezpečný. Pri práci dodržujte základné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia. V prípade zasiahnutia očí, dôkladne vypláchnuť vodou a vyhľadať lekársku pomoc. Použitie v súlade s účelom.

Výrobca zaručuje kvalitu výrobku, ale nemá vplyv na spôsob, jeho použitia. Všetky informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú založené na najlepších poznatkoch výrobcu, ale nemôžu nahradiť odborné vzdelanie a nemôžu prevadzkovatela oprostit z dodržiavania bezpečnosti práce, preto nemôžu byť použité pre riešenie sporov na súde. Ak máte otázky alebo pripomienky, obráťte sa na výrobcu.